**Труби теплоізольовані**

|  | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код**  **діаметру** | **Типо-**  **розмір** | **Труба сталева і емальована\*** | | | **Захисна труба поліетиленова, оцинкована\*\*** | | **Вага виробу,**  **кг/м.п.** | **Мірна довжина, L** | | |
| **dу, мм** | **dз, мм** | **Smin, мм** | **Dз, мм** | **S, мм** | **6м** | **9м** | **11,5м** |
| 01 | 26/90 | 20 | 26 | 2,5 | 90 | 2,2 | 2.55 | Х | - | - |
| 03 | 32/90 | 25 | 32 | 2,5 | 90 | 2,2 | 2 ,90 | Х | - | - |
| 05 | 38/110 | 32 | 38 | 2,5 | 110 | 2,5 | 3,73 | Х | - | - |
| 07 | 45/110 | 40 | 45 | 2,5 | 110 | 2,5 | 4,12 | Х | - | - |
| 09 | 57/125 | 50 | 57\* | 3,5 | 125 | 2,5 | 6,42 | Х | Х | - |
| 11 | 76/140 | 65 | 76\* | 3,5 | 140 | 3,0 | 8,49 | Х | Х | - |
| 13 | 89/160 | 80 | 89\* | 3,5 | 160 | 3,0 | 10,04 | Х | Х | - |
| 15 | 108/200 | 100 | 108\* | 4,0 | 200 | 3,2 | 12,84 | Х | Х | Х |
| 17 | 133/225 | 125 | 133\* | 4,0 | 225 | 3,5 | 17,34 | Х | Х | Х |
| 19 | 159/250 | 150 | 159\* | 4,0 | 250 | 3,9 | 20,81 | Х | Х | Х |
| 21 | 219/315 | 200 | 219 | 4,0 | 315 | 4,9 | 29,4 | Х | Х | Х |
| 22 | 273/400 | 250 | 273 | 5,0 | 400 | 6,3 | 46,18 | Х | Х | Х |
| 23 | 325/450 | 300 | 325 | 6,0 | 450 | 7,0 | 62,89 | - | - | Х |
| 24 | 426/560 | 400 | 426 | 7,0 | 560 | 8,8 | 95,63 | - | - | Х |