**Теплоізольовані компенсатори**

|  | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код**  **діаметру** | **Типо-**  **розмір** | **Сталева труба** | | | **Захисна труба**  **Поліетиленова,**  **Оцинкована\*\*** | | | **Компенсація**  **Δl, мм** | **Довжина**  **Lмах, м** | **Вага**  **мах**  **кг** |
| **dу, мм** | **dз, мм** | **Smin,**  **мм** | **Dз, мм** | **S, мм** | **Dо, мм** |
| 07 | 45/110 | 40 | 45 | 2,5 | 110 | 2,5 | 160 | 90 | 2,0 | 18 |
| 09 | 57/125 | 50 | 57\* | 3,5 | 125 | 2,5 | 160 | 100 | 2,0 | 34 |
| 11 | 76/140 | 65 | 76\* | 3,5 | 140 | 3,0 | 200 | 100 | 2,2 | 46 |
| 13 | 89/160 | 80 | 89\* | 3,5 | 160 | 3,0 | 225 | 100 | 2,2 | 53 |
| 15 | 108/200 | 100 | 108\* | 4,0 | 200 | 3,2 | 250 | 125 | 2,2 | 70 |
| 17 | 133/225 | 125 | 133\* | 4,0 | 225 | 3,5 | 315 | 125 | 2,2 | 85 |
| 19 | 159/250 | 150 | 159\* | 4,0 | 250 | 3,9 | 315 | 125 | 2,2 | 95 |
| 21 | 219/315 | 200 | 219 | 4,0 | 315 | 14,9 | 400 | 125 | 2,2 | 116 |
| 22 | 273/400 | 250 | 273 | 5,0 | 400 | 6,3 | 450 | 125 | 2,2 | 178 |
| 23 | 325/450 | 300 | 325 | 6,0 | 450 | 7,0 | 500 | 125 | 2,2 | 245 |
| 25 | 426/560 | 400 | 426 | 7,0 | 560 | 8,8 | 710 | 125 | 3,0 | 471 |
| 27 | 530/710 | 500 | 530 | 7,0 | 710 | 11,1 | 800 | 125 | 3,0 | 526 |
| 28 | 630/800 | 600 | 630 | 8,0 | 800 | 12,5 | 900 | 125 | 3,0 | 709 |
| 29 | 720/900 | 700 | 720 | 8,0 | 900 | 13,0 | 1000 | 125 | 3,0 | 818 |
| 30 | 820/1000 | 800 | 820 | 9,0 | 1000 | 13,5 | 1100 | 125 | 3,0 | 985 |
| 31 | 920/1100 | 900 | 920 | 10,0 | 1100 | 14,0 | 1200 | 125 | 3,0 | 1210 |
| 32 | 1020/1200 | 1000 | 1020 | 10,0 | 1200 | 15,0 | 1400 | 125 | 3,0 | 1430 |